## Slide 1
BDT 전기화학 시뮬레이션
P2D 모델 기반 셀 해석 플랫폼
배터리 개발그룹 기술 공유
2026. 04

## Slide 2
CONTENTS
목차
01
P2D 모델 구조
두 스케일 구조와 물리적 의미
02
지배방정식
전해질 수송, 고상 확산, 전하 보존, Butler-Volmer
03
BDT 시뮬레이션 기능
모델 선택, 프리셋, 충방전 패턴 설정
04
시뮬레이션 출력 해석
전압 분석, 전극 밸런스, 열 해석
05
파라미터 현황 및 로드맵
문헌값 → 실측값 전환 계획
15 min
발표 시간
2

## Slide 3
01 MODEL STRUCTURE
P2D 모델의 두 스케일 구조
3
Pseudo Two-Dimensional Model
Scale 1: 셀 두께 방향 (x)
음극 → 분리막 → 양극
전해질 내 Li⁺ 농도/전위 분포
고상(전극) 전위 분포
Scale 2: 입자 반경 방향 (r)
대표 활물질 입자 내부
고상 Li 확산 (Fick's 2nd law)
표면 농도 → Butler-Volmer 반응속도 결정
음극
(Anode)
분리막
(Sep.)
양극
(Cathode)
x →
r →
입자 내부
고상 확산
셀 두께 방향 단면 + 입자 내부 확산
DFN (P2D): 모든 물성이 위치(x) 의존 | SPM: 대표 입자 1개로 단순화 | SPMe: SPM + 전해질 효과

## Slide 4
02 GOVERNING EQUATIONS
지배방정식 ① — 전해질 수송 & 고상 확산
4
전해질 Li⁺ 물질 수송
εₑ ∂cₑ/∂t = ∇·(Dₑᵉᶠᶠ ∇cₑ) + (1-t⁺)/F · jₙ
cₑ
전해질 Li⁺ 농도 [mol/m³]
Dₑᵉᶠᶠ
유효 확산계수 = εₑᵇ·Dₑ (Bruggeman)
t⁺
Li⁺ 이동 수 (transference number)
jₙ
계면 반응 전류밀도 [A/m³]
εₑ
전해질 체적분율 (공극률)
고상 Li 확산 (Fick's 2nd Law)
∂cₛ/∂t = Dₛ/r² · ∂/∂r(r² ∂cₛ/∂r)
cₛ
활물질 입자 내 Li 농도 [mol/m³]
Dₛ
고상 확산계수 [m²/s]
r
입자 중심으로부터 반경 방향 좌표
B.C.
r=0: ∂cₛ/∂r = 0 (대칭)
B.C.
r=Rₚ: -Dₛ∂cₛ/∂r = jₙ/F (표면 플럭스)
SPM: cₑ 상수 가정 → 전해질 수송 방정식 생략 | SPMe/DFN: cₑ 위치 의존성 고려

## Slide 5
02 GOVERNING EQUATIONS
지배방정식 ② — 전하 보존 & 반응속도
5
전하 보존 (Ohm's Law)
고상: ∇·(σᵉᶠᶠ ∇φₛ) = jₙ
액상: ∇·(κᵉᶠᶠ ∇φₑ) + ∇·(κ_D ∇ln cₑ) = -jₙ
σᵉᶠᶠ
유효 전자 전도도
κᵉᶠᶠ
유효 이온 전도도 (Bruggeman)
φₛ, φₑ
고상/액상 전위 [V]
전하 이동 반응속도 (Butler-Volmer)
jₙ = j₀ { exp(αₐFη/RT) - exp(-αcFη/RT) }
j₀
교환 전류밀도 (k₀, cₛ,surf, cₑ 의존)
η
과전압 = φₛ - φₑ - U(cₛ,surf)
αₐ,αc
이동 계수 (통상 0.5)
셀 전압 방정식
V_cell = U_pos(x_pos) − U_neg(x_neg) − η_pos − η_neg − I·R_ohm
OCP (열역학) 과전압 (반응속도) 저항 손실 (수송)

## Slide 6
03 BDT FEATURES
BDT 시뮬레이션 기능 구성
6
모델 선택
SPM / SPMe / DFN
SPM: BMS 실시간 계산
SPMe: 속도-정확도 절충
DFN: 고정밀 연구용
콤보박스 + HTML 툴팁
프리셋 파라미터
7종 문헌값 프리셋
Chen2020 (NMC811, 5Ah)
OKane2022 (열화 모델)
14개 핵심 파라미터
한글↔PyBaMM 키 자동 매핑
충방전 패턴
5가지 모드 지원
Charge / Discharge / CCV
GITT/HPPC 펄스 패턴
Custom 자유 입력
스텝 리스트 편집 UI
UI 스크린샷 placeholder — 실제 발표 시 BDT 탭 스크린샷으로 교체

## Slide 7
04 SIMULATION OUTPUT
전압 분석 — Cell Voltage & Voltage Components
7
[0,0] Cell Voltage & Current
V(t) + |I|(t) twinx plot
X: Time [min] | Y좌: 전압 [V] | Y우: |전류| [A]
CC→CV 전환점, 전압 기울기 변화를 직관적으로 확인
[1,0] Voltage Components
Stacked area: OCP + η + IR
V = U_pos − U_neg − η_pos − η_neg − IR_ohm
각 항의 면적 비율로 전압 강하 원인 정량 분해
개발 활용 포인트
두 차트를 위아래로 비교 → "전압 급락 원인"을 정량적으로 진단
Ohmic 면적↑ → 전극 두께/전도도 | OCP 변화↑ → sto. window
→ 율특성 개선: 두께 조정 vs 입자 크기 vs N/P 비

## Slide 8
04 SIMULATION OUTPUT
전극 밸런스 — SoC 관점 & Stoichiometry 관점
8
[0,1] Electrode Balance — SoC
PE OCP + Cell V (좌)
NE OCP (우) vs SOC [%]
X: Cell SOC (100→0% 반전) | 실사용 영역 = 굵은 선
SOC별 OCV와 실제 전압 차이 = 과전압 + Ohmic 합산
[1,1] Electrode Balance — Stoichiometry
PE OCP (좌) / NE OCP (우)
vs Stoichiometry x (0~1)
시작/끝점 마커로 실제 사용 stoichiometry window 표시
소재 관점: 양극 x=0.45~0.95 중 어디까지 활용되는지
개발 활용 포인트
만충 시 음극 x > 0.9 → 리튬 석출 리스크 직접 확인
열화 시 LLI → window 슬라이딩 → baseline 대비 오버레이 정량 분석
→ dVdQ 피팅의 물리적 기반: LLI / LAM_NE / LAM_PE 분리 정량

## Slide 9
04 SIMULATION OUTPUT
열 해석 — Cell Temperature & Heat Generation
9
[0,2] Cell Temperature
Volume-averaged
Cell Temperature [°C] vs Time
체적 평균 셀 온도 프로파일
급속충전 시 온도 상승 패턴 → 냉각 설계 입력
[1,2] Heat Generation Sources
Ohmic / Irreversible / Reversible
Heating [W/m³] vs Time
3가지 발열원 분리 표시: Ohmic / 비가역 / 가역
C-rate별 발열 구성비 변화 비교 가능
개발 활용 포인트
급속충전 안전성 진단: Ohmic vs Irreversible 비율로 주요 발열원 식별
Ohmic 지배 → 두께/전도도 최적화 | Irreversible 지배 → 반응속도 개선
→ 셀 발열량 → 모듈/팩 냉각 설계 기초 데이터

## Slide 10
05 PARAMETERS & ROADMAP
파라미터 현황 — 4개 물성 카테고리
10
카테고리 | 파라미터 | PyBaMM 키 | 단위 변환 | 현재 출처
기하학적 | 전극 두께 | electrode thickness [m] | μm → m (×1e-6) | 문헌값
 | 입자 반경 | particle radius [m] | μm → m (×1e-6) | 문헌값
 | 공극률 | porosity | — | 문헌값
수송 물성 | 고상 확산계수 Dₛ | diffusivity [m2.s-1] | — | 문헌값
 | 이온 전도도 κ | conductivity [S.m-1] | — | 문헌값
반응속도 | 교환전류밀도 j₀ (k₀) | reaction rate [m.s-1] | — | 문헌값
열역학적 | OCV 곡선 U(x) | OCP function | 함수형 (callable) | 문헌값
현재 모든 파라미터의 출처: 문헌값 (Chen2020, OKane2022 등 프리셋)
→ 자사 셀 설계 파라미터와 괴리 존재 | 실측 파라미터 전환이 시뮬레이션 신뢰도의 핵심

## Slide 11
05 PARAMETERS & ROADMAP
파라미터 로드맵 — 문헌값에서 실측값으로
11
Phase 1
자체 물성 측정
Cell Design Sheet → 기하학적 파라미터 직접 입력
합제밀도 + 배합비 → 체적분율 변환 계산
IQC D50 → 입자 반경, 비용량 → cₘₐₓ
EIS / GITT 측정 → Dₛ, κ, k₀ 추출
▼
Phase 2
모델 캘리브레이션
실측 OCV vs 시뮬 OCV → Δ < 10mV 목표
IMP vs 시뮬 DCIR → Δ < 15% 목표
RPT 용량 추이 실측 vs 시뮬 비교
파라미터 sensitivity 분석 → 주요 변수 식별
▼
Phase 3
셀 설계 최적화 연계
전극 두께/밀도 sweep → 용량/율특성 트레이드오프
N/P 비 최적화 → 수명 vs 에너지밀도
충전 프로파일 시뮬레이션 → 석출 리스크 평가
열화 모델 연동 → 수명 예측 (OKane2022 기반)
목표: 문헌값 프리셋 → 자사 셀 실측 파라미터 기반 시뮬레이션 → 셀 설계 의사결정 지원

## Slide 12
Summary
요약 및 향후 계획
P2D 모델 구조
셀 두께 1D + 입자 반경 1D → DFN/SPMe/SPM 3단계 선택
시뮬레이션 출력
전압 분해, 전극 밸런스, 열 해석 → 12개 subplot으로 종합 진단
파라미터 현황
전량 문헌값 → Phase 1~3 로드맵으로 실측 전환 추진
개발 활용
율특성 개선, 석출 리스크 평가, 열 설계 입력, 수명 예측 연계
Q & A