## Slide 1
Confidential
Advanced Battery Lab. | 선행Lab. 성능/수명 파트
BDT 개발 현황 및
26년 연간 계획
BatteryDataTool — 4대 미션 통합 플랫폼
2026-04-21 | 그룹장 보고
작성 : 류 (성능/수명 파트)
소재 DB
전기화학 물성·OCP·GITT
dV/dQ
LLI / LAM 분리
성능 Sim
P2D · SPMe · SPM
수명 예측
Empirical + Arrhenius

## Slide 2
Confidential
Advanced Battery Lab.
Executive. Summary — 한 장 요약
선행Lab 4대 미션
진행 중
소재 DB · dV/dQ · 성능 Sim · 수명 예측
BDT 통합 플랫폼
1Q 완료
4대 미션의 공용 실행 도구로 자리매김
4월 개발 실적
162 커밋
파이프라인 리팩터 · 분류 v4 · OSS 14종
2분기 Focus
계획 확정
DB UI · 풀셀↔단극 · 캘리브 · Si 계수
선결 과제
관리 중
DRM 포맷 · OSS 라이선스 경계
과학적 흐름 (Science Pipeline)
소재 물성
U(x), D_s, i₀
열화 모드
LLI · LAM
전기화학 모델
DFN · SPMe
수명 예측
Q(n) = 1 - an^b - ce^d(n-e)
핵심 메시지
발표자료 슬라이드 2의
4대 기둥은
BDT 라는
하나의 도구 위에서
통합 구동
되고 있으며,
1분기 "기반 구축"
↓
2분기 "결합 · 정밀화"
로 자연스럽게 전환 중.
선행Lab 성능/수명 파트 | BDT 현황 및 26년 계획
2 / 10

## Slide 3
Confidential
Advanced Battery Lab.
1. 선행Lab. 성능/수명 파트 — 전체 그림
①
소재 전기화학 물성 DB화
설계 경쟁력 기반 데이터 구축
BDT : 파형수정 · 셋 결과 · DB 연동(예정)
②
dV/dQ 양음극 분리
열화 모드 (LLI / LAM) 규명
BDT : dVdQ 분석 탭
③
성능 Simulation (전기화학)
온도별 profile · 급속충전 risk
BDT : 전기화학 시뮬레이션 탭 (PyBaMM)
④
수명 예측 (Empirical)
승인용 / 실사용 수명 예측
BDT : Eu · 승인 · 실사용 수명예측 탭
26년 분기별 타임라인
1Q — 기반 구축
2Q — 결합 · 정밀화
3Q — 자동화 · 통합
4Q — 트렌드 · 운영
물성 파라미터 설계
코인/삼전극 SOP
DB 데이터 관리 UI 연동
소재 DB 파이프라인 정립
지속 업데이트
dVdQ 스무딩
음극 OCV 모델
풀셀↔단극 피크 매칭
LLI/LAM 추출
Tool 내부 dVdQ 통합
분리 정확도 개선
다수 사이클 트렌드
자동 분석
오픈소스 모델(UI)
충/방전·GITT·HPPC
기본 모델 캘리브
Arrhenius 온도 의존성
급속 스텝 가상 시나리오
리튬 석출 risk
지속 고도화
온도별 파라미터 도출
(folderble)
Si 하한전압 계수
승인/실사용 EOL
다조건 비교 + 자동화
리포트 산출
지속 운영
선행Lab 성능/수명 파트 | BDT 현황 및 26년 계획
3 / 10

## Slide 4
Confidential
Advanced Battery Lab.
2. BDT — 4대 미션 통합 플랫폼
왜 BDT 가 중심에 오는가
과거 (개별 스크립트)
· 각자 Matlab / Python / Excel 로 분석
· 결과 포맷 불일치, 재현성 낮음
· 스크립트 소재 불명, 인수인계 어려움
현재 (BDT 단일 GUI)
· raw 로딩 · 분석 · Sim · 수명예측 통합
· 동일 입력 → 동일 경로 → 재현성 확보
· 10개 모델 비교 : 수십 초 → 수 초 (DB 예정)
· 신입 학습 곡선 단축
지원 장비 · 포맷
PNE (.cyc + SaveEnd.csv + channel_info.json + .log) · Toyo (TC CSV)
신뢰성 .xls (Fasoo DRM) · .sch TC Plan · 코인/3전극 (DB 적재 예정)
BDT 탭 구조 & 4대 미션 매핑
현황/필터링
공통 기반
v4 (4/20) 완료
사이클데이터
공통 기반
파이프라인 리팩터 완
파형수정
미션 1 전처리
운영 중
셋 결과
수명·성능 요약
운영 중
dVdQ 분석
미션 2
스무딩 1차, 2Q 매칭
Eu 수명예측
미션 4 보조
운영 중
승인 수명예측
미션 4 (승인)
온도별 파라미터
실사용 수명예측
미션 4 (실사용)
상위 유저 기준
전기화학 Sim
미션 3
P2D/SPM/SPMe 운영
선행Lab 성능/수명 파트 | BDT 현황 및 26년 계획
4 / 10

## Slide 5
Confidential
Advanced Battery Lab.
3. 미션 ① 소재 전기화학 물성 DB화
코인 · 3전극 측정 → PostgreSQL 중앙 DB → 다중 모델 SELECT 비교
목표
· 수명 raw 폴더 분산 → 매번 재파싱
· Toyo 10 폴더 비교 : 20~50 초
· 신뢰성 .xls : Fasoo DRM (xlwings COM)
→ DB 적재 후 SELECT 1회로 다중 모델 비교
BDT 역할
· PostgreSQL 스키마 설계
(product / test_group / cycle_summary)
· db_connector 모듈 (SELECT-only)
· DB 서버 : NAS / 별도 → 다수 동접
◆ Science Note — GITT · 율별 충방전 · OCP
◎ GITT 확산계수 (고체상 Fick):
D_s = (4/πτ)·(mV_M/MS)²·(ΔE_s/ΔE_t)²
→ SPM / SPMe 핵심 파라미터
◎ 율별 충방전 → 분극 η · i₀ 추출:
η = (RT/αF)·ln(i/i₀) [Tafel]
→ Butler-Volmer 교환전류밀도
◎ Half coin (vs Li):
단극 OCP U(x) · 이론 capacity
◎ 3-electrode (Li ref.):
풀셀 중 양·음극 전위 개별 측정
1분기 실적
✓
물성 파라미터 / DB 스키마 1차 설계 (3/20)
✓
코인 · 3전극 측정 SOP 문서화 (3/22)
✓
신뢰성 .xls → CSV 변환 파이프라인 (DRM 대응)
2분기 계획
▶
BDT 내 DB 탭 신설 (읽기 전용 클라이언트)
▶
업체 수급 물성값 → DB 1차 적재
▶
Q8 main/sub 스펙시트 입수 후 반영
⚠ Risk
DRM 환경 .xlsx 차단 → 번들 txt + 차트 PNG 재설계 회피 (4/15~20 개편 완료)
선행Lab 성능/수명 파트 | BDT 현황 및 26년 계획
5 / 10

## Slide 6
Confidential
Advanced Battery Lab.
4. 미션 ② dV/dQ 양음극 분리 (열화 모드)
풀셀 dV/dQ 를 양·음극 성분으로 분리 → LLI (Li 재고손실) / LAM (활물질손실) 정량화
목표
· 셀 용량 bar 모델 ↔ slip (Li 재고)
· 열화 모드 규명
LLI : SEI 성장 · Li plating
LAM : 활물질 crack · delamination
→ 셀 설계 / 수명 예측 피드백
BDT 역할
· dVdQ 분석 탭
· 풀셀 곡선 스무딩 + 단극 OCV 매칭
(Gr / Si / NMC)
· 열화 셀 slip · mass → LAM · LLI 분리
◆ Science Note — dV/dQ 피크 해석 (열화 시그니처)
◎ dV/dQ = OCV 기울기 (V/Ah)
피크 = 상전이 (stage transition)
◎ Graphite : LiC₆ ↔ LiC₁₂ ↔ LiC₂₇
→ SOC별 특징 피크 3~4 개
◎ 열화 시그니처:
• 피크 이동 (slip) → LLI
• 피크 높이 감소 → LAM_NE
• 양극 피크 수축 → LAM_PE
• 피크 폭 변화 → R_ct 증가
◎ 3-bar 모델:
Q_cell ↔ Q_pos·m_pos ↔ Q_neg·m_neg
1분기 실적
✓
dVdQ 스무딩 로직 이식 (규섭님 주도)
✓
단위 음극 (Gr / Si) OCV 모델 구축
✓
M2 양음극 코인셀 data @ S.LSI 1차 확보
2분기 계획
▶
풀셀 ↔ 단극 피크 슬라이딩 · 매칭 알고리즘
▶
핵심 열화 모드 (LLI · LAM_PE · LAM_NE) 자동 추출
▶
3Q : Tool 내부 dVdQ 분석 탭 최종 통합
▶
4Q : 다수 사이클 열화 트렌드 자동 분석
⚠ Risk
양음극 OCP profile 별도 확보 필수 — M2 완료, M1 / Q8 순차 진행
선행Lab 성능/수명 파트 | BDT 현황 및 26년 계획
6 / 10

## Slide 7
Confidential
Advanced Battery Lab.
5. 미션 ③ 성능 시뮬레이션 (전기화학)
PyBaMM 기반 P2D · SPMe · SPM — 온도 · 충전 조건별 성능 예측 + 리튬 석출 risk
목표
· 설계 경쟁력 강화 · 개발 지원
· 모델 선택 (복잡도 ↔ 정확도)
P2D / DFN (고정밀)
SPMe · SPM (경량 · ROM)
· Embedded ROM 타겟 : BMS 탑재
BDT 역할
· 전기화학 시뮬레이션 탭 (Chen2020)
· 운영 : CC/CCCV · GITT · HPPC · 커스텀
· 출력 : 양/음극 OCP · 표면 Li · η_neg
· 4/19 OSS 14종 비교 → PyBOP 통합
◆ Science Note — DFN · Butler-Volmer · Li plating
◎ DFN (Doyle-Fuller-Newman, P2D):
고체 ∂c/∂t = D_s·∇²c [Fick]
전해액 Nernst-Planck + 전하보존
계면 i = i₀[e^(αFη/RT) − e^(-(1-α)Fη/RT)]
(Butler-Volmer)
◎ Li plating 조건:
η_neg = φ_s − φ_l − U_neg < 0 V
→ Safety margin ≥ 0.02 V (고율)
◎ Arrhenius 온도 의존성:
k(T) = A·exp(−E_a/RT)
SEI E_a ≈ 20~80 kJ/mol
1분기 실적
✓
오픈소스 기반 모델 UI 구축 (탭 단위 통합)
✓
충 · 방전 / GITT / HPPC 시뮬레이션 (문헌 기반)
✓
전기화학 OSS 14종 비교 딥서치 (4/19) — PyBOP 통합 방향
✓
PyBaMM 변수 전수 조사 PPT 확보 (4/11)
2분기 계획
▶
기본 모델 캘리브레이션 (실측 vs Sim 편차 ≤ 3 %)
▶
Arrhenius 온도 의존성 (저/고온) 부여
▶
PyBOP (BSD-3) 통합 — 셀별 파라미터 역추정
▶
3Q : 급속 스텝 → Li plating risk 도출 SW
⚠ Risk
OSS 라이선스 경계 — cideMOD/CIDETEC PINN = AGPL (직접 포함 X), Wen PINN LICENSE 미명시
선행Lab 성능/수명 파트 | BDT 현황 및 26년 계획
7 / 10

## Slide 8
Confidential
Advanced Battery Lab.
6. 미션 ④ 수명 예측 (Empirical 모델)
평가환경 matrix (온도 · C-rate · 하한 SOC · 저장) → 수명 파라미터 → EOL 자동 예측
목표
· 상품화(승인) 수명 — PF / 업체별 trend
· 실사용 수명 — 상위 유저(고온·만충)
· 평가환경 5축 :
온도 / 복합(충전 후 5·12hr)
방전 C-rate / 하한 SOC / 저장
BDT 역할
· 승인 · 실사용 수명예측 탭
· folderble → 파라미터 자동 도출
· 1,500일 capacity · swelling 예측
· EOL (SOH 80 %) 자동 계산
◆ Science Note — Capacity Fade · Calendar/Cycle 분리
◎ 통합 fade 모델 (BDT):
Q(n) = 1 − a·n^b − c·exp(d·(n−e))
└ power law ┘└ knee exp ┘
· b ≈ 0.5 → SEI diffusion-lim.
· exp 항 → plating · crack 가속
◎ Calendar fade (저장):
ΔQ_cal = k₀·√t · exp(−E_a/RT)·f(SOC)
◎ Cycle fade (운행):
ΔQ_cyc = g(DOD, C_chg, V_min)·n
◎ Si 특수성 (2Q 계수 추가):
부피팽창 ~300 % → SEI 재생 반복
저전위(V_min) stress 민감 큼
→ 하한전압 열화계수 필수
1분기 실적
✓
온도별 열화 파라미터 도출 (folderble)
✓
Cell / SET Capacity · Swelling 1,500일 예측 곡선 구현
2분기 계획
▶
Si 하한 전압 열화 계수 추가 (Si 고함량 편차 축소)
▶
승인 / 실사용 시나리오 EOL 예측 기능화
▶
온도별 수명 데이터 수급 (23 · 35 · 45 ℃)
▶
3Q : 다조건 비교 + 수명 예측 자동화 리포트
⚠ Risk
온도별 수명 raw 수급 선결 — 미수급 시 2Q 캘리브 ↔ 4Q 트렌드 지연
선행Lab 성능/수명 파트 | BDT 현황 및 26년 계획
8 / 10

## Slide 9
Confidential
Advanced Battery Lab.
7. 4월 개발 실적 하이라이트
162 커밋 / 4개 카테고리 — 공통 기반 · 분석 · DRM · 테스트
공통 기반 강화
6건
•
사이클 파이프라인 6단계 리팩터 (4/12)
•
Logical cycle 3단 (TotlCycle↔논리↔OriCyc)
•
Unified Profile (PNE/Toyo 공통)
•
현황 탭 분류 v4 (JSON 1순위 + 교차검증)
•
TC Plan .sch 기반 — Tier 2 recall 98.89 %
•
ECT path 재정비 (Rest 체크, TC 힌트)
분석 기능
5건
•
프로파일 옵션 재설계 + 프리셋 + DOD축
•
히스테리시스 major 임계값 0.98 상향
•
F1 GITT D_s 심화 분석 도구
•
ampworks F1~F8 차용 분석
•
사이클 분류 9종 체계 (Phase 0/1/2)
DRM 대응
환경
•
Fasoo DRM : .xlsx/.pptx/.png/.csv 차단
•
통과 가능 : 첫 줄 공란 .txt 전용
•
--pack / --unpack OOXML base64
•
--to-xlsx / pdf / docx / pptx 양방향
•
교훈 : 사외 COM 에러 = 환경 제약
테스트 커버리지
3계층
•
E2E 자동화 (사이클데이터 탭 수동루틴 재현)
•
Plot 검증 Layer 4a (픽셀 단위 비교)
•
TC Plan / Tier 2 / GUI 스모크 통합 검증
선행Lab 성능/수명 파트 | BDT 현황 및 26년 계획
9 / 10

## Slide 10
Confidential
Advanced Battery Lab.
8. 2분기 핵심 과제 & 그룹장 협조 요청
2분기 핵심 과제
반드시 끝내야 하는 것
①
DB UI 연동
미션 1
BDT 내 DB 탭 · 읽기 전용 클라이언트
②
풀셀 ↔ 단극 매칭
미션 2
피크 슬라이딩 · LLI/LAM 자동 추출
③
베이스 모델 캘리브
미션 3
실측 vs Sim 편차 ≤ 3 %
④
Si 하한 전압 계수
미션 4
Si 고함량 셀 예측 오차 축소
병행 과제
▸
Arrhenius 온도 의존성 (미션 3)
▸
승인 / 실사용 EOL 시나리오 (미션 4)
▸
온도별 수명 데이터 수급 (23/35/45℃)
▸
PyBOP 통합 기초 작업 (미션 3, 4 연계)
그룹장 협조 요청
1
DB 서버 / NAS 할당
미션 1 DB 파이프라인 선결 조건
2
온도별 수명 데이터 수급
(23 · 35 · 45 ℃)
미션 4 Si 계수 · EOL 검증
3
Q8 main / sub
업체 spec sheet
미션 1 DB 초기 적재
4
PF / SDI / ATL / COSMX
셀 수급 일정
2Q 실험 계획 확정 (dVdQ 포함)
선행Lab 성능/수명 파트 | BDT 현황 및 26년 계획
10 / 10